| Техническая информация Н 1211/13 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы, огнезащитные добавки и вспениватель R141b.

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH.

Область применения:

Эластопор Н 1211/13 применяется для производства сэндвич-элементов с различными покровными слоями периодическим способом, например, для сроительства элементов крупногабаритных холодильных камер и изотермических кузовов. Время реакции и текучесть пены обеспечивают надежное запенивание сложных по форме изделий и элементов. Толщина элементов составляет 40-150 мм.  Н 1211/13 содержит антипирены и, согласно ДИН 4102, часть 1, относится к классу строительных материалов В 3.

Физико-химические показатели

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,14 г/см3 | 1,23 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 680 мПас | 300 мПас | ДИН 53 018 |

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 120

Норма		               Метод испытания

Время старта			  33  (  3 сек	                п.6.1.ТУ2224-001-54409607-2003

Время гелеобразования    	 162 ( 12 сек

Время подъема			 275 ( 25 сек

Кажущаяся плотность	 	   30  ( 2 кг/м3

массовая доля воды

в полиольном компоненте:	2,30 ( 0,08 %              п.6.2.ТУ2224-001-54409607-2003

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 – 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 1211/13 может перерабатываться на обычно используемых машинах как высокого, так и низкого давления.

Вспенивание производится периодическим способом преимущественно между металлическими наружными слоями.

При использовании в качестве наружных слоев алюминия, оцинкованной листовой стали и нержавеющей стали необходима предварительная обработка средством, улучшающим адгезию.

Температура инструмента, наружных слоев и держателей должна составлять от 32 до 38°C.

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем".

Потребительские свойства:

Пеноматериал был изготовлен литьевым способом с применением установки высокого давления.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Напряжение при сжатии Деформация при сжат. Прочность на изгиб Прогиб Водопоглощение после 24 ч Стабильность размеров при: -30 °С +80 °С +100 °С Содержание закрытых ячеек | 42 0,21 10 0,58 13 1,9 Выс. Шир. Длина -0,2 -0,2 +0,2 -0,6 -0,4 -0,3 -0,6 -0,8 +0,2 93 | кг/м3 Н/мм2 % Н/мм2 мм об. % % % % % | DIN EN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ДИН 53 423 ДИН 53 423 ДИН 53 428 ДИН 53 431 ДИН 53 431 ДИН 53 431 ISO 4590 |

Версия: 02 (08/2003)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться.