| Техническая информация Н 1611/7 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы, огнезащитные добавки и вспениватель R141b.

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH.

Область применения:

Н 1611/7  применяется для бесшовной  гидроизоляции   жилых и промышленных зданий (крыш, не предназначенных для ходьбы), а также внутренней изоляции складских помещений, коровников и сельскохозяйственных производственных зданий, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, контейнеров и грузовых судов. В связи с коротким временем реакции очень хорошо подходит для «напыления над головой».  Н 1611/7  содержит антипирены и, согласно ДИН 4102, часть 1, относится к классу строительных материалов В 3.

Физико-химические показатели

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,15 г/см3 | 1,23 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 250 мПас | 300 мПас | ДИН 53 018 |

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 107

Норма		               Метод испытания

Время старта			     3 - 4 сек	 	п.6.1.ТУ2224-006-54409607-2003

Время гелеобразования    	    7 (   1 сек

Время подъема			  16 (   2 сек

Кажущаяся плотность	 	   32 (   2 кг/м3

массовая доля воды

в полиольном компоненте:	1,25 ( 0,05 %         п.6.2.ТУ2224-006-54409607-2003

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 - 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 1611/7, ввиду исключительно короткого времени реакции, может перерабатываться только на машинах специально предназначенных для способа напыления.

При использовании в качестве ненесущего основания рыхлого, осыпающегося бетона или кладки, алюминиевых или оцинкованных металлических листов и т.д. необходима предварительная обработка средством, улучшающим адгезию.

Напыляемое основание должно быть чистым, сухим, не иметь жировых пятен и прилипших частиц.

Обогрев шлангов должен быть установлен таким образом, чтобы в течении длительного времени поддерживались температуры 35 – 50 ºС . Температура поверхности должна быть не менее 10ºС (оптимально –  15 ºС).

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации «Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем».

Потребительские свойства:

Пеноматериал был изготовлен методом напыления с применением установки высокого давления.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Прочность при сжатии Деформация при сжат. Прочность на изгиб Прогиб Водопоглощение после 168 ч Теплопроводность при +10°C Коэффициент паропроницаемости Формоустойчивость под нагрузкой Содержание закрытых ячеек | 32 0,15 7 0,22 20 2,4 0,021 55 2 94 | кг/м3 Н/мм2 % Н/мм2 мм об. % Вт/мК % % | DIN EN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ДИН 53 423 ДИН 53 423 ДИН 53 428 ДИН 52 612 ДИН 52 615 ДИН 18 159 ISO 4590 |

Версия: 02 (12/2003)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться.