| Техническая информация Н 2010/2 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы и вспениватель R141b

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH

Область применения:

Н 2010/2 применяется для теплоизоляции холодильников (бытовых холодильников, холодильных ларей и климатических шкафов), объёмная плотность при вспенивании в форме около 36 - 40 кг/м3.

Физико-химические показатели

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,11г/см3 | 1,23 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 550 мПас | 300 мПас | ДИН 53 018 |

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 123

Норма		               Метод испытания

Время старта			  28 (   3 сек		   п.6.1.ТУ2224-003-54409607-2003

Время гелеобразования    	120 (   8 сек

Время подъема			190 ( 18 сек

Кажущаяся плотность	 	   33 (   2 кг/м3

массовая доля воды

в полиольном компоненте:        2,3 ( 0,08 %              п.6.2.ТУ2224-003-54409607-2003

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 – 15 минут при помощи

пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 2010/2  может перерабатываться как на машинах высокого, так и низкого давления. Температура форм должна составлять 35-45 °С.

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем".

Потребительские свойства:

Пеноматериал изготовлен методом заливки с использованием турбомешалки.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Напряжение при сжатии Сжатие Водопоглощение после 24 часов Содержание закрытых ячеек Стабильность размеров -30° С 80° С Теплопроводность | 36,0 0,15 10 2,5 92 В Ш Д -0,4 -0,1 +0,2 +0,3 -0,9 -0,5 0,020 | кг/м³ H/мм² % % об. % % % Вт/м К | ДИН ЕN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ДИН 53 428 ISO 4590 ДИН 53 431 ДИН 53 431 Прибор Hesto |

Версия: 02 (02/2004)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться.