| Техническая информация Н 2110/1 Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы:

полиольный компонент (компонент А):

готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы  и вспениватель R 141 b

изоцианатный компонент (компонент Б):

полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) Lupranat M 20 S производства фирмы Elastogran GmbH

Область применения:

Н 2110/1 применяется для изготовления теплостойкого, закрытоячеистого жёсткого пенопласта. Область применения охватывает изготовление

теплотрубопроводов (труба в трубе). В зависимости от диаметра труб и заливочной техники могут изготовляться трубы длиной до 18 м.

Плотность в ядре пенопласта не должна быть ниже 60 кг/м3.

Физико-химические показатели:

|  | Полиольный компонент | Изоцианатный компонент | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°С | 1,10г/см3 | 1,24 г/см3 | ДИН 51 757 |
| Вязкость при 20°С | 1290мПас | 300 мПас | ДИН 53 018 |
| Срок хранения | 6 месяцев | 6 месяцев | _ |

.

Контролируемые параметры:

Испытание в стакане (технологическая проба):

Температура компонентов: 	20+1°С

соотношение компонентов:	А : Б = 100 : 160

Норма		               Метод испытания

Время старта			  37 (   3 сек		     п.6.1.ТУ2224-002-54409607-2003

Время гелеобразования    	151 ( 11 сек

Время подъема			255 ( 23 сек

Плотность свободной пены 	   42 (  3 кг/м3

массовая доля воды: 	            1,6 ( 0,05 %               п.6.2.ТУ2224-002-54409607-2003

в полиольном компоненте

Подготовка компонентов и переработка

Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 – 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.

Изоцианатный компонент перемешивания не требует.

H 2110/1  может перерабатываться как на машинах высокого, так и низкого давления.

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем".

Потребительские свойства:

Пеноматериал был изготовлен литьевым способом с использованием лабораторной мешалки.

Результаты лабораторных испытаний:

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Прочность при сжатии Сжатие Содержание закрытых ячеек Теплопроводность Теплостойкость | 65 0,45 8 92 0,026 142 | кг/м3 Н/мм2 % % Вт/мК ˚C | ДИН EN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ISO 4590 ДИН 52 613 Hesto ДИН EN 253 |

Версия: 01 (10/2003)

Данные, указанные в настоящей "Инструкции" основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и  опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права должны соблюдаться