| Техническая информация H 2110/3 Полиуретановая система для изготовления закрытоячеистого жёсткого пенопласта | Elastogran GmbH |
| --- | --- |

Описание системы

Полиольный компонент		готовая смесь полиольного компонента,

(Компонент А):		вспениватель R141b

Изоцианатный компонент	полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ)

(Компонент Б):

Область применения

Н 2110/3 применяется для изготовления теплостойкого, закрытоячеистого жёсткого пенопласта. Область применения охватывает изготовление формованных изделий. Плотность в ядре пенопласта не должна быть ниже 60 кг/м3.

Входной контроль

Входной контроль включает определение времени старта, гелеобразования и подъёма, а также плотности при свободном вспенивании.

Контроль параметров вспенивания проводится при температуре материала

20 °С в непарафинированном бумажном стакане объемом 660 см3 с общей навеской 76,5 г. Полиольный компонент перед испытанием должен быть тщательно гомогенизирован.

Полиольный и изоцианатный компонент в весовом соотношении 100 : 155 интенсивно перемешиваются в течение 10 сек. Для этого используется лабораторная мешалка со скоростью вращения около 1300 об/мин и диском диаметром около 60 мм.

Поскольку параметры реакции смеси при использовании постоянного сырья зависят от интенсивности перемешивания, приведённые значения следует рассматривать как ориентировочные.

Параметры вспенивания (данные измерения)

Испытание в стакане (при 20°С - соотношение компонентов А : Б = 100:155)

Метод испытаний

Время старта 1 		  29 сек	QM-AA-Nr. 32-001

Время гелеобразования 2  	112 сек	QM-AA-Nr. 32-001

Время подъёма 3		184 сек	QM-AA-Nr. 32-001

Плотность свободной пены 4 	  40 кг/м3	QM-AA-Nr. 32-001

Данные лабораторных измерений

Полиольный 	Изоцианатный	Метод

компонент	 компонент		испытаний

Плотность при 20 °С	1,10 г/см3	1,23 г/см3	ДИН 51 757

Вязкость при 20 °С	1290 мПас 	300 мПас 	ДИН 53 018

Форма поставки

Поставка системы осуществляется отдельно по компонентам в

металлических бочках одноразового использования с весом содержимого:

200 кг для полиольного компонента (синие бочки)

250 кг для изоцианатного компонента (красные бочки)

Классификация по перевозке указывается в каждом отдельном случае в перевозочных документах.

1  с момента начала перемешивания до начала увеличения объема

2  с момента начала перемешивания до того момента, когда на палочке после

погружения в реакционную смесь образуются нити

3  с момента начала перемешивания до окончания процесса подъёма

4  вес содержимого стакана (кг) = кг/м3

объем стакана (м3)

Хранение

Компоненты чувствительны к воздействию влаги. Поэтому их всегда следует хранить в плотно закрытых емкостях. Температура хранения должна составлять от +15 до +23 °С. Гарантийный срок хранения составляет 3 месяца.

Подготовка

Полиольный компонент должен перемешиваться в течение прим. 10-15 мин подходящей лопастной мешалкой.

Изоцианатный компонент не требует перемешивания.

Переработка

H 2110/3 может перерабатываться как на машинах высокого, так и низкого давления.

При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации «Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем».

стр. 4 из 4 			 H 2110/3

Результаты лабораторных измерений

Пенопласт был изготовлен методом заливки с использованием турбомешалки.

| Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность (в ядре) Прочность при сжатии Сжатие Прочность при изгибе Прогиб Водопоглащение после 24 часов после испытания кипячением Содержание закрытых ячеек | 65 0,45 8 0,70 8 0,2 92 | кг/м3 Н/мм2 % Н/мм2 мм % об. % | ДИН EN ISO 845 ДИН 53 421 ДИН 53 421 ДИН 53 423 ДИН 53 423 ДИН 53 428 ISO 4590 |

_____________________________________________________________________

Издание: 07/1997 / RKWK - schr/bl

Данные, указанные в настоящей «Инструкции»,

основываются на нашем современном

техническом знании и опыте. Из-за изобилия

факторов, которые могут оказывать влияние

при переработке и использовании наших материалов,

они не освобождают перерабатывающее

предприятие от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически

обязательную гарантию определенных свойств

или пригодности для конкретной области применения.

Защищённые права должны соблюдаться