Выдержки из технических условий на пенопласт  ППУ Н-10.

Настоящие технические условия распространяются на пенопласт ППУ Н-10, жесткий пенополиуретан (пенополиизоцианурат) с озонобезопасным вспенивателем, получаемый способом напыления с использованием специальных установок путем смешивания компонента А типа ПОЛИУР АН-10 и компонента Б – ПОЛИУРа БТ или полиизоцианата отечественного или импортного производства и антипирена – трис-(β-хлорэтил)фосфата.

Пенопласт ППУ Н-10 предназначен для наружного теплоизоляционного покрытия крыш промышленных и административно-хозяйственных зданий, герметизации оконных и дверных блоков с последующим перекрытием герметизированного места рейкой, шпаклевкой и окраской, герметизации межпанельных швов при крупном домостроении с последующим нанесением на швы цементного раствора, теплоизоляции строительных конструкций, транспортных средств, емкостей, трубопроводов различного назначения, теплоизоляции промышленных холодильных установок, в судостроении.

В качестве защитных покрытий в конструкциях с пенопластом рекомендуется применение металлических, асбестоцементных, гипсокартонных листов.

По физико-механическим свойства Пенопласт ППУ Н-10 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Внешний вид | Жесткий мелкоячеистый пенопласт желтого цвета с бугристой поверхностью и гладкой поверхностной коркой | По 5.2 |
| 2. Плотность, кг/м3 | 30-150 | По ГОСТ 17177 |
| 3. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее | 0,18 | По ГОСТ 17177 |
| 4. Предел прочности при растяжении МПа, не менее | 0,14 | По ГОСТ 17177 |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не ниже | 3,0 | По ГОСТ 17370 |
| 6. Водопоглощение за 24 часа, % (по массе), не более | 8 | По 5.3 |
| 7. Теплопроводность, Вт/м · К, не более | 0,029 | По ГОСТ 7076 |
| 8. Объемное содержание закрытых пор, %, не менее | 80 | По ОСТ 6-05-484 |

| 9. Скорость прохождения паров воды за 24 часа при 23°С, г/м2, не более | 40 | По ГОСТ 20870 |
| --- | --- | --- |
| 10. Стабильность размеров при 70°С за 48 часов, %, не более | 10 | По 5.4 |

… Пенопласт ППУ Н-10 относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные) при внутрижелудочном введении. Соединение не обладает способностью к кумуляции, не оказывает раздражающее действие на кожу и оболочки глаза. Пенопласт ППУ Н-10 не проникает через неповрежденные кожные покровы, сенсибилизирующее действие не выявлено.

Пенопласт ППУ Н-10 при обычных температурах безвреден для человека и животных и в процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ, однако процесс напыления может оказывать вредное воздействие на организм человека.

Гарантийный срок хранения пенопласта ППУ Н-10, защищенного от попадания прямых солнечных лучей и воды, при температуре от минус 80 до плюс 90°С составляет 50 лет.

Кратковременно пенопласт ППУ Н-10 можно использовать при температуре, превышающей его теплостойкость.

Основные параметры реакции вспенивания:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время старта, с | 3-7 |
| Время гелеобразования, с, не более | 20 |

Напыление на открытом воздухе должно проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С.

Работы в цеховых условиях в специальном помещении должны проводиться при наличии приточно-вытяжной вентиляции с кратностью обмена не менее 5 раз в час, при температуре окружающего воздуха 10-25°С и относительной влажности не более 80%.

Работы по напылению проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации напылительных машин.

Напыление пенопласта ППУ Н-10 должно осуществляться на предварительно подготовленную очищенную сухую поверхность любой конфигурации с помощью напылительных машин как высокого, так и низкого давления.	Таблица Б.3 Рекомендуемое массовое соотношение компонентов при получении

Правила техники безопасности

Запрещается проводить работы по напылению в помещениях без приточно-вытяжной вентиляции.

Емкости с компонентами должны быть герметичными и храниться в специально выделенном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

Применяемые компоненты токсичны, горючи. При работе с ними необходимо применять хлопчатобумажные костюмы по ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575, обувь специальную по ГОСТ 12.4.137, рукавицы по ГОСТ 12.4.010 тип Б или резиновые перчатки по ГОСТ 20010 тип 1, очки защитные по ГОСТ Р 12.4.013, респиратор РУ-60 по ГОСТ 17269, иметь на рабочем месте противогаз по ГОСТ 12.4.121 с коробкой марки БКФ.

В случае разлива ПИЦ немедленно засыпать его сухим песком и опилками, нейтрализовать 5-7% раствором аммиака, дать выдержку не менее 2-х часов, после чего собрать в специально отведенном месте, направив затем их на полигон захоронения. Сжигание опилок с ПИЦ запрещается.

Работу при нейтрализации необходимо проводить в резиновых перчатках и защитных очках.

При попадании ПИЦ на кожные покровы, он должен удаляться мягкой ветошью или ватным тампоном, кожа промывается спиртом, затем водой с мылом и смазывается мазью.

При попадании в глаза они должны сразу обильно промываться водой. Далее необходимо обратиться к врачу.

Запрещается выливать компоненты в канализацию.